차선분리대

(주)로 드 텍

대구광역시 달성군 다사읍 서재로14길 6-11

TEL: 053)593-8833  FAX: 053)593-0054

무단횡단 금지시설-우레탄 제품

1.  적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 규격은 도로를 무단횡단하는 보행자들이 많은 시내도로나 불법 U-turn구간,

학교통학로 주변에 설치하여 교통사고를 미연에 방지토록 설치하는 무단횡단    금지시설 제품을 구입함에 있어 제품의 재질, 형상, 규격, 품질시험, 설치기준에    대하여 규정한다.

1.2. 분 류

무단횡단금지시설(모델)은 아래와 같이 분류한다.

순번	물품식별번호	모델명	단위	규격(mm)	명칭	비고
1	22504608	RH2257	경간	H970×L2,950	무단횡단금지대	우레탄
2
3

2. 적용자료 및 문서

2.1 도로안전시설 설치 및 관리지침(무단횡단 금지시설편)

(국토해양부 2012. 11. 제정)

2.2 RS-FITI-2010-032 : 도로안전시설용 시선유도봉 KS M 3824 시험방법

2.4 반사지 : KS A 3507 산업 및 교통안전용 재귀 반사시트

3. 필요조건

3.1 재료

순번	식별번호	규격명	규격치수 (mm)	재료	재질	중량	주재료 공급자	원산지
1	22504608	RH2256	3000×900	지주	폴리우레탄	2.2㎏	로드텍	한국
				가로봉	하이샤시	1.8㎏	통화산업
				반사지	고휘도	10g×6 290x70m/m	리플레오맥스

3.2 형태

RH2257

3.3 제조 및 가공

3.3.1 차선분리대는 연질의 고탄력 폴리우레탄, 폴리에틸렌을 사출기를 이용하         여 원통형, 원형봉 형태로 사출 제조한다.

3.3.2 고휘도반사지 접착시에는 공기가 들어가지 않게 밀착되게 부착한 후 벗겨         지지 않도록 고주파 접착 처리한다.

3.3.3 재질은 상온에서 변형이 없어야 하고 내구성이 뛰어나야 하며, 유지 관리         가 용이하여야 하고 차량 충돌 시 충격을 최소화 하여야 한다.

3.3.4 반사지는 외부 충격에 쉽게 떨어지거나 파손되지 않아야 한다.

3.3.5 시공완료 후 반사지 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 차선분리대의 몸체는 차량충격에 대해 복원성을 가지는 재료 및 구조이여         야 한다.

3.4.2 상온에서 변형이 없어야 하고, 직사광선 강우강설 등 기후에 대한 내구성         이 뛰어나야 한다.

3.4.3 표면을 광택처리 하여 먼지 등 이물질이 잘 붙지 않아야 한다.

3.4.4 충돌시 차량에 충격을 가하지 않도록 충분한 연성을 가져야 한다.

3.4.5 야간에 운전자가 쉽게 판별할 수 있도록 흰색 또는 황색 고휘도 반사지를         원칙으로 한다.

3.4.6 고휘도반사지는 외부 충격에 쉽게 떨어지거나 파손되지 않아야 한다.

3.4.7 금지대를 도로면에 고정시키는 앵커의 재질은 녹방지 및 내구성이 좋은          아연도금제 스크류볼트로 사용하여 유지보수 시 교체가 용이하도록 해야         한다.

3.4.8 Post(지주)의 재질은 내구성이 좋은 폴리우레탄 또는 합성수지(HDPE) 사        용하며, 횡단금지대는 잘 깨어지지 않는 합성수지(하이샤시)제로 제작한다.

3.5 마감 및 외관

3.5.1 지면에 세워지는 지주와 볼트에 의해 지면에 견고하게 세워주는 베이스를          기본 구성으로 횡방향 부재로 구성한다.

3.5.2 규제봉의 받침대는 차량과의 접촉에 의해 변형되지 않도록 도로면에 확실         하게 고정될 수 있는 구조이어야 한다.

3.5.3 제품은 육안으로 판별했을 때 제품에 긁힘이나 균열이 발생되어서는 안          된다.

3.5.4 제품은 육안으로 판별했을 때 반사지 위에 분열, 기포, 변형, 또는 오점          등이 발생되어서는 안 된다.

3.5.5 제품의 외관은 3.2형태와 같다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

제작 도면에 따른 완제품의 규격 검사에서 샘플링의 20%이상의 불량이 발생     하면 1차에 한하여 배수의 검사를 하며 역시 불량으로 판정되면 전부 불량으     로 한다.

4.1.2 외관검사

외관상 흠집이나 광택도, 기형, 수직도등 검사

4.1.3 구조검사

각 취부구 및 체결부위, 체결상태등 검사

4.2 시험방법

4.2.1 원부자재에 대한 재질시험은 KS 인증제품에 한하여 제조회사의 성적서로         대체하고, KS 인증이 없는 제품에 한하여 공인기관성적서 또는 수요부에         서 요구하는 시험방법에 따른다. (KS M 3006 : 2008) 기준

4.2.2 성능시험을 지정하는 품목이 있는 경우 위항과 동일한 조건으로 시험을          실시한 후 원칙적으로 감독관 입회하에 시험을 실시하여 합격하여야한다.

4.2.3 제작완료 후 원칙적으로 감독관 입회하에 시험을 실시하여 합격하여야한         다.

4.2.4 완제품의 색상 및 겉모양 등의 육안으로 검사하되 치수는 기구를 이용하         여 측정한다.

4.2.5 입회검사 사용재료, 제작공정준수 여부 등 품질 및 공정전반에 걸쳐 필요         시 감독관에 의한 중간 입회검사를 실시하여 감독관의 검사에 필요한 자         료제출 및 시험의 요청에 응해야 한다.

4.2.6 검사물의 크기 및 구성방법 : KS M 3824에 따른 시료검사

4.2.7 시료의 크기 및 채취방법 : KS M 3824에 따른 시료검사

4.2.8 검사방법

- 반사성능 시험방법은 KS A 3507에 따른다

- 인장강도 시험방법은 KS M 3824에 따른다.·

- 신장율 시험방법은 KS M 3824에 따른다.

- 인열강도 시험방법은 KS M 3824에 따른다.

지주의 품질 기준

구 분	항 목	단 위	평가기준	시험방법
몸체 성능	인장강도	MPa	27 이상	KS M 3824
	인장신도	%	500 이상	KS M 3824
	인열강도	N/cm	700 이상	KS M 3824
	경 도	Shore A	85 이상	KS M 3824
	굴곡압축	Angle	10° 이내	-
	내후성(변색도)	[eqn: rm TRIANGLE E _{ab} ^{*}]	7 이하	-
	내충격	균열	3cm 미만	-
		Angle	10〫 이내

인장강도, 신장률, 인열강도, 경도시험은 KS 시험법에 따라 시험하고 굴곡압축시험 및 내후성(변색도), 내충격 시험은 다음의 평가기준을 적용한다.

항목	구분	내용
굴곡 압축 시험	시험목적	‧타이어에 눌려 부러지지 않는 연성 기준 마련
	시험방법	‧일반 만능시험기(압축 및 인장시험기)에 특수 지그를 장착하여 타이어에 밟히는 상황 모사
	평가방법	‧고온 : 70〫 C, 2시간 ‧압축하중 : 5000N ‧평가시료 : 3개	‧저온 : -30〫 C, 2시간 ‧압축시간 : 60초, 3회반복
	평가기준	‧회복정도 : 60초 이내 회복, 초기상태의 10〫 이내
내후성 (변색도) 시험	시험목적	‧본체의 탈색 및 변색에 대한 내후성 기준 마련
	시험방법	‧반사지가 포함된 시료를 채취하여 조광 후 재질의 변색도 측정
	평가방법	‧광원 : 제논아크램프 0.35W/m2@340nm ‧블랙패널온도 : 63〫 C ‧상대습도 : 50% ‧노출싸이클 : 102분 조광, 18분 분무조광 ‧시험시간 : 500시간
	평가기준	‧본체 재질 변색도 : [eqn: rm TRIANGLE E _{ab} ^{*}] 7 이하
내충격 시험	시험목적	‧본체의 파손 및 회복성능에 대한 내충격성 기준 마련
	시험방법	‧타격속도 30km/h 이상인 장비로 범위내의 온도 및 습도조절이 가능한 챔버내에서 시험체를 반복적으로 타격하여 충격을 가함
	평가방법	‧고온 : 50〫 C ‧습도 : 50% ‧타격속도 : 30km/h ‧타격횟수 : 500회 ‧시험체 수 : 3개 이상	‧저온 : -20〫 C ‧타격속도 : 30km/h ‧타격횟수 : 500회 ‧시험체 수 : 3개 이상
	평가기준	‧재질의 손상여부 : 3cm 미만의 균열, 초기상태의 기울기 10〫 이내

반사지의 반사성능은 KS 시험법에 따라 시험하고, 그 결과가 다음 값 이상이어야 한다.

구분	관측각	입사각	반사성능(흰색) (cd/m2)/lx	반사성능(노란색) (cd/m2)/lx	시험방법
반사지 반사성능	0.2°	-4°	250	170	KS M 3507
		+30°	150	100
	0.5°	-4°	95	62
		+30°	65	45

반사지의 내구성 시험, 내후성(반사성능) 시험은 다음 시험방법과 평가기준을 적용한다.

항목	구분	내용
내구성 시험	시험목적	‧반사지의 파손, 탈락에 대한 내구성 기준 마련
	시험방법	‧상온에서 충격후 반사지 파손된 반사지의 면적 산출
	평가방법	‧온‧습도 조건 : 표준상태 20〫 C, 상대습도 : 65% ‧충돌휫수 : 300회 ‧평가시료 : 3개
	평가기준	‧반사지 파손정도 : 초기면적 대비 80%이상
내후성 (반사 성능) 시험	시험목적	‧반사지의 반사성능에 대한 내후성 기준 마련
	시험방법	‧반사지가 포함된 시료를 채취하여 조광 후 반사지 반사성능 측정
	평가방법	‧광원 : 제논아크램프 0.35W/㎡@340nm ‧블랙패널온도 : 63〫 C ‧상대습도 : 50% ‧노출싸이클 : 102분 조광, 18분 분무조광 ‧시험시간 : 500시간
	평가기준	‧반사지 반사성능 : 초기값 대비 80% 이상, 반사지 외관‧접착력 육안평가

5. 포장 및 표시

5.1 포장 : 낱개 포장

포장은 운반도중 유동으로 제품의 손상, 유실을 방지하기 위하여 덮개로 씌      워준다.

5.2 표시

표시는 포장이 된 경우 포장면에 품명, 치수, 제조자명 등을 표시함.

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

무단횡단 금지시설은 도시부 도로의 중앙분리대 내에 설치하는 차량방호울타리와 유사하지만 차량방호기능이 없는 시설로서, 보행자의 무단횡단과 차량 및 이륜차의 불법유턴으로 인한 교통사고를 예방하고, 야간 및 악천후 시 운전자의 시선을 유도하기 위해 설치하는 시설이다.

6.2 발주재원

제품 카탈로그 및 규격서 에 따른다.

6.3 기타 참고사항

6.3.1 제품문의 대표전화 : (주)로드텍 Tel.053-593-8833

6.3.2 도면참조

물품식별번호 : 22504608. 무단횡단금지대(RH2256.탄력식)

차선분리대-HDPE 제품

1.  적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 규격은 도로를 무단횡단하는 보행자들이 많은 시내도로나 불법 U-turn구간,

학교통학로 주변에 설치하여 교통사고를 미연에 방지토록 설치하는 무단횡단    금지시설 제품을 구입함에 있어 제품의 재질, 형상, 규격, 품질시험, 설치기준에    대하여 규정한다.

1.2. 분 류

무단횡단금지시설(모델)은 아래와 같이 분류한다.

순번	물품식별번호	모델명	단위	규격(mm)	명칭	비고
1	22147173	RH2255E	경간	3000×850	무단횡단금지대	탄력식
2	21940134	RH2255A	경간	3000×800	무단횡단금지대	고정식
3

2. 적용자료 및 문서

2.1 도로안전시설 설치 및 관리지침(시선유도 시설편)

(국토해양부 예규 제136호, 2009. 11. 11제정)

2.2 몸체 : KS M 3824 시험방법

2.3 반사지 : KS A 3507 산업 및 교통안전용 재귀 반사시트

3. 필요조건

3.1 재료

순번	식별번호	규격명	규격치수 (mm)	재료	재질	중량	주재료 공급자	원산지
1	21940134	RH2255A	3000×800	지주	HDPE	1.63㎏	익성플라스틱	한국
				가로봉	하이샤시	1.8㎏	통화산업
				반사지	고휘도	10g×6 290x70m/m	리플레오맥스
2	22147173	RH2255E	3000×850	지주	HDPE	1.63㎏	익성플라스틱	한국
				지주받침	폴리우레탄	0.9kg	로드텍
				가로봉	하이샤시	1.8㎏	통화산업
				반사지	고휘도	10g×6 290x70m/m	리플레오맥스

3.2 형태

RH2255A

RH2255E

3.3 제조 및 가공

3.3.1 차선분리대는 연질의 고탄력 폴리에틸렌을 사출기를 이용하여 원통형, 원         형봉 형태로 사출 제조한다.

3.3.2 고휘도반사지 접착시에는 공기가 들어가지 않게 밀착되게 부착한 후 벗겨         지지 않도록 고주파 접착 처리한다.

3.3.3 재질은 상온에서 변형이 없어야 하고 내구성이 뛰어나야 하며, 유지 관리         가 용이하여야 하고 차량 충돌 시 충격을 최소화 하여야 한다.

3.3.4 반사지는 외부 충격에 쉽게 떨어지거나 파손되지 않아야 한다.

3.3.5 시공완료 후 반사지 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 차선분리대의 몸체는 차량충격에 대해 복원성을 가지는 재료 및 구조이여         야 한다.

3.4.2 상온에서 변형이 없어야 하고, 직사광선, 강우강설 등 기후에 대한 내구성         이 뛰어나야 한다.

3.4.3 표면을 광택처리 하여 먼지 등 이물질이 잘 붙지 않아야 한다.

3.4.4 충돌시 차량에 충격을 가하지 않도록 충분한 연성을 가져야 한다.

3.4.5 야간에 운전자가 쉽게 판별할 수 있도록 흰색 또는 황색 고휘도 반사지를         원칙으로 한다.

3.4.6 고휘도반사지는 외부 충격에 쉽게 떨어지거나 파손되지 않아야 한다.

3.4.7 금지대를 도로면에 고정시키는 앵커의 재질은 녹방지 및 내구성이 좋은          아연도금제 스크류볼트로 사용하여 유지보수 시 교체가 용이하도록 해야         한다.

3.4.8 Post(지주)의 재질은 내구성이 좋은 합성수지(HDPE) 사용하며, 횡단금지         대는 잘 깨어지지 않는 합성수지(하이샤시)제로 제작한다.

3.5 마감 및 외관

3.5.1 지면에 세워지는 지주와 볼트에 의해 지면에 견고하게 세워주는 베이스를         기본 구성으로 횡방향 부재로 구성한다.

3.5.2 규제봉의 받침대는 차량과의 접촉에 의해 변형되지 않도록 도로면에 확실         하게 고정될 수 있는 구조이어야 한다.

3.5.3 제품은 육안으로 판별했을 때 제품에 긁힘이나 균열이 발생되어서는 안          된다.

3.5.4 제품은 육안으로 판별했을 때 반사지 위에 분열, 기포, 변형, 또는 오점          등이 발생되어서는 안 된다.

3.5.5 제품의 외관은 3.2형태와 같다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

제작 도면에 따른 완제품의 규격 검사에서 샘플링의 20%이상의 불량이 발생     하면 1차에 한하여 배수의 검사를 하며 역시 불량으로 판정되면 전부 불량으     로 한다.

4.1.2 외관검사

외관상 흠집이나 광택도, 기형, 수직도등 검사

4.1.3 구조검사

각 취부구 및 체결부위, 체결상태등 검사

4.2 시험방법

4.2.1 원부자재에 대한 재질시험은 KS 인증제품에 한하여 제조회사의 성적서로         대체하고, KS 인증이 없는 제품에 한하여 공인기관성적서 또는 수요부에         서 요구하는 시험방법에 따른다. (KS M 3006 : 2008) 기준

4.2.2 성능시험을 지정하는 품목이 있는 경우 위항과 동일한 조건으로 시험을          실시한 후 원칙적으로 감독관 입회하에 시험을 실시하여 합격하여야한다.

4.2.3 제작완료 후 원칙적으로 감독관 입회하에 시험을 실시하여 합격하여야한         다.

4.2.4 완제품의 색상 및 겉모양 등의 육안으로 검사하되 치수는 기구를 이용하         여 측정한다.

4.2.5 입회검사 사용재료, 제작공정준수 여부 등 품질 및 공정전반에 걸쳐 필요         시 감독관에 의한 중간 입회검사를 실시하여 감독관의 검사에 필요한 자         료제출 및 시험의 요청에 응해야 한다.

4.2.6 검사물의 크기 및 구성방법 : KS M 3824에 따른 시료검사

4.2.7 시료의 크기 및 채취방법 : KS M 3824에 따른 시료검사

4.2.8 검사방법

- 반사성능 시험방법은 KS A 3507에 따른다

- 인장강도 시험방법은 KS M 3824에 따른다.·

- 신장율 시험방법은 KS M 3824에 따른다.

- 인열강도 시험방법은 KS M 3824에 따른다.

지주의 품질 기준

구 분	항 목	단 위	평가기준	시험방법
몸체 성능	인장강도	MPa	27 이상	KS M 3824
	인장신도	%	30이상	KS M 3824
	인열강도	N/cm	700 이상	KS M 3824
	경 도	Shore A	85 이상	KS M 3824

인장강도, 신장률, 인열강도, 경도시험은 KS 시험법에 따라 시험.

반사지의 반사성능은 KS 시험법에 따라 시험하고, 그 결과가 다음 값 이상이어야 한다.

구분	관측각	입사각	반사성능(흰색) (cd/m2)/lx	반사성능(노란색) (cd/m2)/lx	시험방법
반사지 반사성능	0.2°	-4°	250	170	KS M 3507
		+30°	150	100
	0.5°	-4°	95	62
		+30°	65	45

반사지의 내구성 시험, 내후성(반사성능) 시험은 다음 시험방법과 평가기준을 적용한다.

항목	구분	내용
내구성 시험	시험목적	‧반사지의 파손, 탈락에 대한 내구성 기준 마련
	시험방법	‧상온에서 충격후 반사지 파손된 반사지의 면적 산출
	평가방법	‧온‧습도 조건 : 표준상태 20〫 C, 상대습도 : 65% ‧충돌휫수 : 300회 ‧평가시료 : 3개
	평가기준	‧반사지 파손정도 : 초기면적 대비 80%이상
내후성 (반사 성능) 시험	시험목적	‧반사지의 반사성능에 대한 내후성 기준 마련
	시험방법	‧반사지가 포함된 시료를 채취하여 조광 후 반사지 반사성능 측정
	평가방법	‧광원 : 제논아크램프 0.35W/㎡@340nm ‧블랙패널온도 : 63〫 C ‧상대습도 : 50% ‧노출싸이클 : 102분 조광, 18분 분무조광 ‧시험시간 : 500시간
	평가기준	‧반사지 반사성능 : 초기값 대비 80% 이상, 반사지 외관‧접착력 육안평가

5. 포장 및 표시

5.1 포장 : 낱개 포장

포장은 운반도중 유동으로 제품의 손상, 유실을 방지하기 위하여 덮개로 씌      워준다.

5.2 표시

표시는 포장이 된 경우 포장면에 품명, 치수, 제조자명 등을 표시함.

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

무단횡단 금지시설은 도시부 도로의 중앙분리대 내에 설치하는 차량방호울타리와 유사하지만 차량방호기능이 없는 시설로서, 보행자의 무단횡단과 차량 및 이륜차의 불법유턴으로 인한 교통사고를 예방하고, 야간 및 악천후 시 운전자의 시선을 유도하기 위해 설치하는 시설이다.

6.2 발주재원

제품 카다로그 및 규격서 에 따른다.

6.3 기타 참고사항

6.3.1 제품문의 대표전화 : (주)로드텍 Tel.053-593-8833

물품식별번호 : 21940134. 무단횡단금지대(RH2255A.고정식)

물품식별번호 : 22147173. 무단횡단금지대(RH2255E.탄력식)

차선규제블록(차선분리대)

1.  적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 규격은 시내도로나 불법 U-turn구간, 학교통학로 주변에 설치하여 교통

사고를 미연에 방지토록 설치하는 차선규제블록(이하 ‘분리대’라 칭한다)         제품을 구입함에 있어 제품의 재질, 형상, 규격, 품질시험, 설치기준에 대하여     규정한다.

1.2. 분 류

분리대의 규격(모델)은 다음과 같이 규정한다.

순번	물품식별번호	모델명	단위	규격(mm)	명칭	비고
1	21942716	RH2055D	개	200×1000×180	차선규제블록	황색
2	21940188	RH2055C	개	200×1000×180	차선규제블록	흑색
3	21940173	RH2055B	개	150×730×180	차선규제블록	황/흑

2. 적용자료 및 문서

2.1 도로안전시설 설치 및 관리지침(시선유도 시설편)

(국토해양부 예규 제136호, 2009. 11. 11제정)

2.2 GR M 3016 시험방법

2.3 반사지 : KS A 3507 산업 및 교통안전용 재귀 반사시트

3. 필요조건

3.1 재료

순번	식별번호	규격명	규격치수 (mm)	재료	재질	중량	주재료 공급자	원산지
1	21942716	RH2055D	200×L1000 ×H180	블록	폴리비닐 복합PP	7㎏	대한실업	한국
2	21940188	RH2055C	200×L1000 ×H180	블록	폴리비닐 복합PP	7㎏	대한실업	한국
4	21940173	RH2055B	150×730×180	블록	폴리비닐 복합PP	6㎏	대한실업	한국

3.2 형태

RH2055D	RH2055C
RH2055B

3.3 제조 및 가공

3.3.1 차선규제블록은 폴리비닐, 복합PP를 사출기를 이용하여 직사각 형태로 사         출 제조한다.

3.3.2 고휘도반사지 접착시에는 공기가 들어가지 않게 밀착되게 부착한 후 벗겨         지지 않도록 고주파 접착 처리한다.

3.3.3 재질은 상온에서 변형이 없어야 하고 내구성이 뛰어나야 하며, 유지 관리         가 용이하여야 하고 차량 충돌 시 충격을 최소화 하여야 한다.

3.3.4 반사지는 외부 충격에 쉽게 떨어지거나 파손되지 않아야 한다.

3.3.5 시공완료 후 반사지 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 울타리 개념의 경계 표시용으로 사용 된다

3.4.2 차도의 중앙선에 설치하여 운전자의 고의적, 우발적 차선침범방지로 교통         질서 확립을 도모한다.

3.4.3 표면을 광택처리 하여 먼지 등 이물질이 잘 붙지 않아야 한다.

3.4.4 충돌시 차량에 충격을 가하지 않도록 충분한 연성을 가져야 한다.

3.4.5 반사지를 부착할 경우 야간에 운전자가 쉽게 판별할 수 있도록 흰색 또는         황색 고휘도 반사지를 원칙으로 한다.

3.4.6 고휘도반사지는 외부 충격에 쉽게 떨어지거나 파손되지 않아야 한다.

3.4.7 블록을 도로면에 고정시키는 앵커의 재질은 녹방지 및 내구성이 좋은            아연도금제 스크류볼트로 사용하여 유지보수 시 교체가 용이하도록 해야         한다.

3.5 마감 및 외관

3.5.1 블록은 차량과의 접촉에 의해 변형되지 않도록 도로면에 확실하게 고정될         수 있는 구조이어야 한다

3.5.2 제품은 육안으로 판별했을 때 제품에 긁힘이나 균열이 발생되어서는 안          된다.

3.5.3 제품은 육안으로 판별했을 때 반사지 위에 분열, 기포, 변형, 또는 오점          등이 발생되어서는 안 된다.

3.5.4 제품의 외관은 3.2형태와 같다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

제작 도면에 따른 완제품의 규격 검사에서 샘플링의 20%이상의 불량이 발생     하면 1차에 한하여 배수의 검사를 하며 역시 불량으로 판정되면 전부 불량으     로 한다.

4.1.2 외관검사

외관상 흠집이나 광택도, 기형, 수직도등 검사

4.1.3 구조검사

각 취부구 및 체결부위, 체결상태등 검사

4.2 시험방법

4.2.1 원부자재에 대한 재질시험은 KS 인증제품에 한하여 제조회사의 성적서로         대체하고, KS 인증이 없는 제품에 한하여 공인기관성적서 또는 수요부에         서 요구하는 시험방법에 따른다. (GR M 3016 :차막이용 경계블록)기준

4.2.2 성능시험을 지정하는 품목이 있는 경우 위항과 동일한 조건으로 시험을          실시한 후 원칙적으로 감독관 입회하에 시험을 실시하여 합격하여야한다.

4.2.3 제작완료 후 원칙적으로 감독관 입회하에 시험을 실시하여 합격하여야한         다.

4.2.4 완제품의 색상 및 겉모양 등의 육안으로 검사하되 치수는 기구를 이용하         여 측정한다.

4.2.5 입회검사 사용재료, 제작공정준수 여부 등 품질 및 공정전반에 걸쳐 필요         시 감독관에 의한 중간 입회검사를 실시하여 감독관의 검사에 필요한 자         료제출 및 시험의 요청에 응해야 한다.

4.2.6 시료의 크기 및 채취방법 : KS M 3151에 따른 시료검사

4.2.7 검사방법

제 품 명 : 차선규제블럭

시험방법 : GR M 3016(차막이용 경계블럭)

NO	시험항목		단 위	기준치
1	비중		-	0.9 이상
2	회분		%	30 이하
3	인장강도		MPa	11.75 이상
4	저온 추 낙하강도		-	이상 없을 것
5	휨파괴하중		kN	12.7 이상
6	냉열 반복 시험	겉모양	-	이상 없을 것
		길이변화율	%	0.5 이하

5. 포장 및 표시

5.1 포장 : 낱개 포장

포장은 운반도중 유동으로 제품의 손상, 유실을 방지하기 위하여 덮개로 씌      워준다.

5.2 표시

표시는 포장이 된 경우 포장면에 품명, 치수, 제조자명 등을 표시함.

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

교통사고 발생 위험이 높은 곳, 운전자의 주의가 현저히 요구되는 장소에 설     치, 교통흐름을 공간적으로 분리하고 교통사고 위험 예방 목적의 용도로 사용     한다.

6.2 발주재원

제품 카다로그 및 규격서 에 따른다.

6.3 기타 참고사항

6.3.1 제품문의 대표전화 : (주)로드텍 Tel.053-593-8833

물품식별번호 : 21940173. 차선규제블록(RH2055B)

물품식별번호 : 21942716. 21940188 차선규제블록(RH2055C, RH2055D)